ГЛИНО-ШАМОТНАЯ СМЕСЬ «ТЕРРАКОТ»

Стоимость мешка 20 кг 245 рублей,

Оптом - скидки

для печей и каминов

- высокая адгезия;

- жаростойкость;

- эластичность.

Назначение:

Применяется в качестве раствора для кладки печей и каминов и других объектов, эксплуатируемых в условиях высоких температур.

Состав:

Глина каолинитовая порошковая, шамот измельченный.

Отличительные свойства:

Огнеупорная, жаростойкая, экологически чистая сухая смесь с высокой эластичностью. Сохраняет свои свойства при нагреве до + 1 3000С и обладает высокой силой сцепления.

Рекомендуемые поверхности:

Керамический, шамотный кирпич.

Подготовка поверхности:

Перед применением поверхности должны быть очищены от пыли, грязи, масляных и жирных пятен. Кирпич перед кладкой смачивать окунанием.

Приготовление раствора:

Порошок смешивать с чистой водой комнатной температуры до состояния густой сметаны. Приготовленный раствор выдерживать в течение 1 ч., после чего добавить воды до необходимой консистенции и повторно перемешать.

Порядок применения:

Работа производится при плюсовой температуре. Рекомендуемая толщина слоя от 5 до 8 мм. Наносить мастерком или «кельмой», расшивку швов по кирпичу проводить сразу же после окончания работ. Первый нагрев производить через 48 часов до температуры не выше + 3000С, в последующее время температура и время не нормируются. Жизнеспособность готового раствора 1 час, после чего необходимо дополнительно добавлять воду и смешивать.

Технические характеристики:

Средняя плотность раствора, кг/куб. м                                                      1 400

Время полного высыхания, ч.                                                                         50

Максимальная фракция, мм                                                                          2,5

Огнестойкость, 0С                                                                                      1 300

Интервал спекания, 0С                                                                        950-1 000

Хранение:

Хранить в сухом помещении в закрытой таре, температура хранения от -400С до +400С (после размораживания свойства сухой смеси сохраняются).

Срок хранения неограничен.

Расход сухой смеси 20 кг на 40 кирпичей.